**Гипсовая штукатурка.**

Теплосберегающая армированная гипсовая штукатурка для сплошного (от 5 до 50 мм) и частичного (до 70 мм) выравнивания поверхностей стен и потолков (до 30 мм) внутри отапливаемых жилых и общественных помещений с нормальной влажностью под последующую декоративную отделку: оклейку обоями, окрашивание, укладку керамической плитки и др.

Отделка поверхностей во влажных отапливаемых помещениях гипсовой штукатуркой «Теплон» производится только под последующую облицовку керамической плиткой при условии тщательной затирки межплиточных швов.

Применяется по бетонным, пенобетонным, гипсовым, цементно-песчаным основаниям, кирпичной кладке, а также другим недеформирующимся основаниям.

* **Гладкая поверхность без шпатлевания**
* **Высокое теплосбережение**
* **Безусадочная, трещиностойкая**
* **Для ручного и машинного нанесения**

Температура выполнения работот +5...+30°С

Цвет от белого до светло-серого\*

Количество воды на 1 кг. сухой смеси 0,40-0,50 л

Толщина слоя без использования штукатурной сетки, мм 5-50

Расход при толщине слоя 5 мм, кг/м²4,5-5

Начало схватывания раствора не ранее 60 минут

Конец схватывания раствора не позднее 240 минут

Время высыхания слоя толщиной 10 мм (при температуре 22°С и влажности 65%)5-7 суток

Прочность на сжатие, не менее3,5 МПа

Прочность сцепления с основанием, не менее0,5 МПа

Теплопроводность0,23 Вт/м°С

Варианты фасовки 30 кг

Срок хранения 12 месяцев